PUR PANEL, spol. s r.o. , dodávky a prodej izolačních panelů

Czech Republic, 280 00 Kolín V. , Antonína Kaliny 1351 Tel./fax:+420 321/712 706

DIČO: 034-25109243

-------------------------------------------------------------------------------------------

## PRODUKTY

Firma PUR PANEL s.r.o. Vám nabízí širokou paletu izolačních výrobků. Naším dodavatelem je fy ROMAKOWSKI GmbH., SRN.

- sendvičové panely stěnové

Stěnové panely dodáváme standardně v provedení oboustranné síly plechu 0,63/0,63mm, v povrchové úpravě zinkované se základový a lakovaným nátěrem (polyesterový lak). Jiné barvy či povrchové úpravy naleznete v tabulce č.3.

Systémové rozměry

| Šířka prvku | 1.170 mm |
| --- | --- |
| Šířka rastru | 1.150 mm |
| Konstrukční délky | 2.000 až 18.000 mm |
| přířezy | dle přání |

Tabulka č.1: Tepelně izolační vlastnosti, rozpony stěnových panelů ROMA

|  | Tloušťka izolace | Tepelný odpor | Součinitel prostupu tepla podle DIN 4008 | Rozpony střešních prvků samonosných jako jednoplošné nosníky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | mm | (m2xK)W | W(m2xK) | m |
| ### P45 | 45 | 2,05 | 0,452 | do 4,43 |
| P60 | 60 | 2,73 | 0,346 | do 5,47 |
| P80 | 80 | 3,63 | 0,263 | do 6,67 |
| P100 | 100 | 4,55 | 0,212 | do 7,55 |
| P120 | 120 | 5,45 | 0,178 | do 8,03 |
| P140 | 140 | 6,36 | 0,153 | do 8,94 |
| P170 | 170 | 7,73 | 0,127 | do 9,72 |
| P200 | 200 | 9,09 | 0,108 | do 10,38 |

- sendvičové panely střešní

Střešní panely dodáváme standardně v provedení oboustranné síly plechu 0,63/0,5mm, v povrchové úpravě zinkované se základový a lakovaným nátěrem (polyesterový lak). Jiné barvy či povrchové úpravy naleznete v tabulce č.3. Stěnové elementy jsou tvarovány jako trapézový profil a jsou pěvně spojeny s polyuretanovým jádrem panelu.

Systémové rozměry

| Šířka systému | 1.000 mm |
| --- | --- |
| Šířka panelu | 1.068 mm |
| Konstrukční délky | až do 18.000 mm |

Tabulka č.2: Schválené délky střešního panelu ROMA

| Systém | Zatížení sněhem | D 82 St 82 mm | D 102 St 102 mm | D 122 St 122 mm | D 142 St 142 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | od N/m2 | m | m | m | m |
| Prostý nosník | 75 125 175 225 | 3,57 2,64 2,12 1,80 | 4,35 3,30 2,59 2,14 | 4,99 4,09 3,16 2,57 | 5,65 4,62 3,83 3,08 |
| Spojitý nosník o dvou polích | 75 125 175 225 | 3,37 2,58 2,12 1,80 | 3,63 2,74 2,27 1,98 | 3,86 2,88 2,37 2,06 | 4,10 3,03 2,48 2,14 |
| Spojitý nosník o třech polích | 75 125 175 225 | 3,57 2,64 2,12 1,80 | 4,32 3,20 2,59 2,14 | 4,66 3,39 2,57 2,36 | 5,03 3,59 2,88 2,46 |

Pozn.: Stanovení schválených délek panelů se provádělo při nevýhodné kombinaci zátěže: vlastní váha, sníh, teplotní rozdíly, vliv času, sací účinek větru (do 100 m výšky budovy) při omezení prohnutí f 1/100 (se zřetelem na zvyšování prohnutí při dlouhodobém zatížení). Mezihodnoty se mohou interpolovat.

#### Tabulka č.3_: Tepelná izolace stěnových panelů

| Síla panelu | Hodnota k podle DIN 4108 | Střední hodnota k včetně přísady |
| --- | --- | --- |
| mm | W/m2K | W/m2K |
| 82 | 0,519 | 0,462 |
| 102 | 0,367 | 0,325 |
| 122 | 0,284 | 0,251 |
| 142 | 0,231 | 0,204 |